四位三排两输入数显表

使用说明书

㈠、主要技术参数：

1、供电电源：90-260V  AC  50Hz

2、显示数位：4位3排2输入

3、输入信号：称重传感器阻桥式信号

3、测量精度：0.1%F.S

4、电气要求：24位A/D模数转换，显示稳定可靠

5、使用环境：温度：0～50℃ 相对湿度：≤85%RH

6、外形尺寸：96×96×110mm

㈡、仪表面板：

㈢、参数设定

1、清零操作：在显示方式下，无按键操作时按《/RST键大于2s，第二排PV1数值清零，此时第二排显示为0；按增加键︽大于2s，第三排PV2数值清零，此时，第三排显示为0。

2、在任何设定状态，若25秒内无任何操作，则自动返回至测量显示。

3、P V 1调试：按要求接线，上电，查看并设定。

CT1=1，PF1=0，USP1=第一路传感器量程值；退出设定，记录此时PV1显示值BPV1，再记录传感器量程值的测量值BBPV1，计算：CT1=量程值除以（BBPV1-BPV1），设定CT1值。按SET键大于2s回到显示方式下，记录此时PV1显示值为BBBPV1，设定PF1=BBBPV1，或按住RST键3秒清零，此时PV1显示为0。若显示与所测量距离有小量误差微调CT1即可。

4、P V 2调试：按要求接线，上电，查看并设定。

CT2=1，PF2=0，USP2=第二路传感器量程值；退出设定，记录此时PV2显示值CPV2，再记录传感器量程值的测量值CCPV1，计算：CT2=量程值除以（CCPV2-CPV2），设定CT2值。按SET键大于2s回到显示方式下，记录此时PV2显示值为CCCPV1，设定PF1=CCCPV2，或按住RST键3秒清零，此时PV2显示为0。若显示与所测量距离有小量误差微调CT2即可。

㈣、接线表

仪表端子

表内排线

㈤、操作流程：（显示状态按SET大于3秒进入或退出）

功能扩展方式

一、CBC4320型钢筋残余变形测试仪主要指标
1、满足标准：JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》（2010.10.01实施）
2、标定仪器：GWB-200B高精度引伸计标定器（量程0～25mm，分辨率0.0002mm）  钢铁研究总院制造 
3、测量钢筋直径（mm）：φ5～φ40
4、测量分辨值（mm）：0.001
5、精度等级：1级
6、数显表显示含义：
    均值：表示PV1和PV2两路的平均值
    PV1 ：表示第一路引伸计变形测量值
    PV2 ：表示第二路引伸计变形测量值
 
二、CBC4320型钢筋残余变形测试仪主要特点
1、钢筋机械连接残余变形测试仪由两只高精度可变标距引伸计，灵敏度保持一致，组成双侧引伸计，直接测量试样的两侧平均变形量，测量结果准确；
2、两只引伸计测量标距可调，范围50～260mm，量程5mm或10mm；
3、四位三排两输入高精度数显表，电路部分采用24位A/D高精度IC芯片设计，实时显示两只引伸计的真实变形量，数值稳定可靠；
4、数显表设置简单，带有密码锁设定功能，避免误操作改动设定值；
5、双侧引伸计和钢筋之间采用弹性连接（例如：弹簧和皮筋套），试样夹持方便，使用寿命长；
6、本仪器由专业人员根据实际情况精心设计，结构合理，非常适合于建筑质检部门检测使用。
 
三、CBC4320型钢筋残余变形测试仪主要配置
1、可变标距引伸计    两只；
2、高精度数显表      一台；
3、常用工具附件      一套；
4、使用说明书        一份；
5、仪器包装箱        一个（340×230×110mm）。
 
四、CBC4320型钢筋残余变形测试仪有关说明
1、国家标准JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》规定，通过圆柱套筒机械连接的两根钢筋，在单向拉伸试验中，接头的变形性能等级是一级时要求：残余变形u0≤0.10mm（钢筋直径d≤Φ32mm）和u0≤0.14mm（钢筋直径d＞Φ32mm）。实际工作中测量到的残余变形一般在0.030mm至0.080mm之间。残余变形量很小。
2、钢筋残余变形测试仪只有采用双侧引伸计测量得到的数据才是最准确的；
3、双侧引伸计和钢筋之间只有采用弹性连接（例如：弹簧和皮筋套），这样测量得到的数据才是最可靠的。多次实验证明：采用机械式刚性连接虽然连接方便，但是测量的数据误差大，大于1%，重复性差，数据不可靠，不能通过计量检定。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13717775731

传真： 010-82112623

网址：www.yukeyb.com  www.bj-yuke.com

邮箱： 1428531558@QQ.com

地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号